SAVANA

GRUND ROŞU

| 1. PREZENTARE ŞI PERFORMANŢE: |
| --- |
| Strat de fond pe bază de copolimeri acrilici în dispersie apoasă, pigmenţi, extenderi şi aditivi. Prezintă aplicabilitate excelentă, putere de acoperire ridicată, aderenţă bună la suportul pregătit corespunzător. Realizează pelicule superlavabile, cu durabilitate ridicată. Se obţine din SAVANA – Bază Accent şi SAVANA – Coloranţi seria 600. |
| 2. UTILIZARE: |
| Strat de fond pentru nuanţele de roşu şi orange, cu putere de acoperire scăzută ale produselor SAVANA – Vopsea superlavabilă colorată pentru exterior şi SAVANA – Vopsea superlavabilă colorată pentru interior. |
| 3. DATE TEHNICE: |
| Conţinut de nevolatile | masic : 57 ± 5% volumic: 42 ± 5% |
| Densitate relativă | 1,35 ± 2 |
| COV | limită UE, g/l: cat. A/a. 75(2007) / 30(2010) produs, max. g/l: 75 |
| Culoare | colorat |
| Aspect peliculă | uniform mat |
| Uscare la atingere, 20°C | 1 oră |
| Uscare pentru reacoperire, 20°C | 2 - 4 ore |
| Uscare totală (reticulare), 20°C | 24 ore |
| 4. APLICARE |
| Pregătire produs | Diluant: apă Diluţie: 5 – 10%. Se omogenizează bine înainte de utilizare. Pentru evitarea variaţiilor inerente de nuanţă se recomandă ca vopsirea să se efectueze integral folosind un singur lot de produs, sau amestecul unor loturi diferite. |
| Pregătire suprafaţă Suprafeţele pe care se aplică vopseaua trebuie sa fie stabile, rezistente, curate, lipsite de praf sau grăsimi. Suprafeţe noi - tencuielile minerale, gleturile de var/ciment se lasă să se matureze timp de 28 de zile de la punerea în operă; - în cazul termosistemelor dacă stratul final este constituit din adeziv acesta se lasă să se matureze minim 6 zile de la punerea în operă (în cazul folosirii Grundului Siliconic Antieflorescenţa maturarea se poate reduce la 3 zile); - se îndepărtează mecanic reziduurile de ciment întărit; - se amorsează cu SAVANA - Grund Siliconic Antieflorescenţă care constituie o barieră pentru eventuala eflorescenţă din suport, contribuie la hidrofobizarea acestuia şi măreşte durabilitatea sistemului sau cu ROST – Amorsă pentru tencuieli caz în care eventuala eflorescenţă se îndepărtează în prealabil prin periere energică sau decapare acidă conform instrucţiunilor specifice; - se aplică stratul de fond alcătuit din grundul roşu; - se vopsesc de sus în jos, uniform şi fără întrerupere, pentru a preveni stropirea şi apariţia unor dungi inestetice. Suprafeţe vopsite în prealabil - nu se aplică pe pelicule de lacuri, vopsele şi emailuri pe bază de solvent sau pe zugrăveli de var/humă; - se curăţă zugrăveala sau tencuiala veche neaderentă şi se se remediază eventualele defecte ale suportului (exfolieri, fisuri) prin retencuire pentru suprafeţe mari sau chituire pentru suprafete mici; - zonele reparate se lasă să se usuce apoi se şlefuiesc şi se desprăfuiesc; - în cazul tencuielilor minerale vechi cu porozitate ridicată sau friabile se recomandă amorsarea cu SAVANA – Grund Siliconic Antieflorescenţă sau SAVANA – Grund acrilic de adâncime; - se aplică stratul de fond alcătuit din grundul roşu; - se vopsesc de sus în jos, uniform şi fără întrerupere, pentru a preveni stropirea şi apariţia unor dungi inestetice. |
| Grosime peliculă | uscat: 40 – 50 microni ud: 95 – 120microni |
| Număr de straturi | 1 |
| Randament teoretic de aplicare | 8 – 9mp/l/strat Pierderile de material în cursul preparării şi aplicării variază şi trebuiesc luate în considerare suplimentar. Ele depind de metoda şi condiţiile de aplicare, forma, mărimea, textura şi profilul suprafeţei vopsite. |
| Condiţii de aplicare | Condiţii Temperatură produs Temperatură suprafaţă Temperatură ambient Umiditate suprafaţă Umiditate ambient Min. 10°C 10°C 10°C 0% 20% Max. 30°C 30°C 30°C 12% 80% Se aplică numai pe suprafeţe uscate având o temperatură superioară punctului de rouă cu 3°C. Nu se lucrează în condiţii de: temperaturi foarte ridicate sub directa influenţă a razelor soarelui, vânt puternic, ceaţă, umiditate ridicată, ploaie sau pericol de îngheţ. |
| Mod de aplicare | Cu pensula, rola sau prin pulverizare airless |
| Curăţare echipament de lucru | Apă |
| 5. TERMEN DE VALABILITATE |
| 12 luni de la data fabricaţiei, în ambalajul original închis etanş, în condiţiile respectării regulilor de transport şi depozitare |
| 6. AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT |
| Ambalare | Produsul se ambalează în recipiente din material plastic închise etanş având capacite de 2.5 L, 10L. |
| Transport şi Depozitare | În ambalajul original închis etanş, neexpus la intemperii, radiaţii solare sau alte surse de caldură şi aprindere, la temperaturi între 5 - 30 ºC. Risc de depreciere prin îngheţ. |
| 7. MĂSURI DE SECURITATE |
| Deşeuri: Reziduurile uscate se îndepărtează în gunoiul menajer. A nu se arunca la canalizare. A se evita aruncarea în mediu PRODUS ECOLOGIC-Nu conţine substanţe periculoase |